54,3	3 Li	Kα1,2	150
108,5	4 Be	Kα1,2	150
183,3	5 B	Kα1,2	151
277	6 C	Kα1,2	147
348,3	21 Sc	Ll	21
392,4	7 N	Kα1,2	150
395,3	22 Ti	Ll	46
395,4	21 Sc	Lα1,2	111
399,6	21 Sc	Lβ1	77
446,5	23 V	Ll	28
452,2	22 Ti	Lα1,2	111
458,4	22 Ti	Lβ1	79
500,3	24 Cr	Ll	17
511,3	23 V	Lα1,2	111
519,2	23 V	Lβ1	80
851,5	28 Ni	Lα1,2	111
868,8	28 Ni	Lβ1	68
883	58 Ce	Mα1	100
884	30 Zn	Ll	7
929,2	59 Pr	Mα1	100
929,7	29 Cu	Lα1,2	111
949,8	29 Cu	Lβ1	65
957,2	31 Ga	Ll	7
978	60 Nd	Mα1	100
1011,7	30 Zn	Lα1,2	111
1034,7	30 Zn	Lβ1	65
1036,2	32 Ge	Ll	6
1041,0	11 Na	Kα1,2	150
1081	62 Sm	Mα1	100
1097,9	31 Ga	Lα1,2	111
1120	33 As	Ll	6
1124,8	31 Ga	Lβ1	66
1740,0	14 Si	Kα1	100
1752,2	37 Rb	Lβ1	58
1775,4	74 W	Mα1	100
1792,0	40 Zr	Ll	5
1804,7	38 Sr	Lα2	11
1806,6	38 Sr	Lα1	100
1835,9	14 Si	Kβ1	2
1842,5	75 Re	Mα1	100
1871,7	38 Sr	Lβ1	58
1902,2	41 Nb	Ll	5
1910,2	76 Os	Mα1	100
1920,5	39 Y	Lα2	11
1922,6	39 Y	Lα1	100
1979,9	77 Ir	Mα1	100
1995,8	39 Y	Lβ1	57
2012,7	15 P	Kα2	50
2013,7	15 P	Kα1	100
2015,7	42 Mo	Ll	5
2696,7	45 Rh	Lα1	100
2767,4	48 Cd	Ll	4
2792	43 Tc	Lγ1	3
2815,6	17 Cl	Kβ1	6
2833,3	46 Pd	Lα2	11
2834,4	45 Rh	Lβ1	52
2836,0	44 Ru	Lβ2,15	10
2838,6	46 Pd	Lα1	100
2904,4	49 In	Ll	4
2955,6	18 Ar	Kα2	50
2957,7	18 Ar	Kα1	100
2964,5	44 Ru	Lγ1	4
2978,2	47 Ag	Lα2	11
2984,3	47 Ag	Lα1	100
2990,2	46 Pd	Lβ1	53
2996,1	90 Th	Mα1	100
3001,3	45 Rh	Lβ2,15	10
3045,0	50 Sn	Ll	4
3126,9	48 Cd	Lα2	11
3133,7	48 Cd	Lα1	100
3937,6	53 I	Lα1	100
3954,1	56 Ba	Ll	4
4012,7	20 Ca	Kβ1,3	13
4029,6	52 Te	Lβ1	61
4086,1	21 Sc	Kα2	50
4090,6	21 Sc	Kα1	100
4093	54 Xe	Lα2	11
4100,8	51 Sb	Lβ2,15	17
4109,9	54 Xe	Lα1	100
4124	57 La	Ll	4
4131,1	50 Sn	Lγ1	7
4220,7	53 I	Lβ1	61
4272,2	55 Cs	Lα2	11
4286,5	55 Cs	Lα1	100
4287,5	58 Ce	Ll	4
4301,7	52 Te	Lβ2,15	18
4347,8	51 Sb	Lγ1	8
4414	54 Xe	Lβ1	60
4450,9	56 Ba	Lα2	11
5531,1	56 Ba	Lγ1	9
5546,7	65 Tb	Ll	4
5609,0	62 Sm	Lα2	11
5613,4	58 Ce	Lβ2,15	21
5636,1	62 Sm	Lα1	100
5721,6	60 Nd	Lβ1	60
5743,1	66 Dy	Ll	4
5788,5	57 La	Lγ1	9
5816,6	63 Eu	Lα2	11
5845,7	63 Eu	Lα1	100
5850	59 Pr	Lβ2,15	21
5887,6	25 Mn	Kα2	50
5898,8	25 Mn	Kα1	100
5943,4	67 Ho	Ll	4
5946,7	24 Cr	Kβ1,3	15
5961	61 Pm	Lβ1	61
6025,0	64 Gd	Lα2	11
6052	58 Ce	Lγ1	9
6057,2	64 Gd	Lα1	100
6089,4	60 Nd	Lβ2,15	21
7367,3	70 Yb	Lα2	11
7387,8	74 W	Ll	5
7415,6	70 Yb	Lα1	100
7460,9	28 Ni	Kα2	51
7478,2	28 Ni	Kα1	100
7480,3	63 Eu	Lγ1	10
7525,3	67 Ho	Lβ1	64
7603,6	75 Re	Ll	5
7604,9	71 Lu	Lα2	11
7635,7	66 Dy	Lβ2	20
7649,4	27 Co	Kβ1,3	17
7655,5	71 Lu	Lα1	100
7785,8	64 Gd	Lγ1	11
7810,9	68 Er	Lβ1	64
7822,2	76 Os	Ll	5
7844,6	72 Hf	Lα2	11
7899,0	72 Hf	Lα1	100
7911	67 Ho	Lβ2,15	20
8027,8	29 Cu	Kα2	51
9442,3	78 Pt	Lα1	100
9572,0	30 Zn	Kβ1,3	17
9628,0	79 Au	Lα2	11
9651,8	73 Ta	Lβ2	20
9672,4	74 W	Lβ1	67
9713,3	79 Au	Lα1	100
9780,1	70 Yb	Lγ1	12
9855,3	32 Ge	Kα2	51
9886,4	32 Ge	Kα1	100
9897,6	80 Hg	Lα2	11
9961,5	74 W	Lβ2	21
9988,8	80 Hg	Lα1	100
10010,0	75 Re	Lβ1	66
10143,4	71 Lu	Lγ1	12
10172,8	81 Tl	Lα2	11
10260,3	31 Ga	Kβ3	5
10264,2	31 Ga	Kβ1	66
10268,5	81 Tl	Lα1	100
10275,2	75 Re	Lβ2	22
10355,3	76 Os	Lβ1	67
12598	36 Kr	Kα2	52
12613,7	82 Pb	Lβ1	66
12622,6	82 Pb	Lβ2	25
12649	36 Kr	Kα1	100
12652	34 Se	Kβ2	1
12809,6	90 Th	Lα2	11
12942,0	78 Pt	Lγ1	13
12968,7	90 Th	Lα1	100
12979,9	83 Bi	Lβ2	25
13023,5	83 Bi	Lβ1	67
13284,5	35 Br	Kβ3	7
13291,4	35 Br	Kβ1	14
13335,8	37 Rb	Kα2	52
13381,7	79 Au	Lγ1	13
13395,3	37 Rb	Kα1	100
13438,8	92 U	Lα2	11
13469,5	35 Br	Kβ2	1
13614,7	92 U	Lα1	100
13830,1	80 Hg	Lγ1	14
19150,4	44 Ru	Kα2	53
19279,2	44 Ru	Kα1	100
19590,3	42 Mo	Kβ3	8
19608,3	42 Mo	Kβ1	15
19965,2	42 Mo	Kβ2	3
20073,7	45 Rh	Kα2	53
20167,1	92 U	Lγ1	15
20216,1	45 Rh	Kα1	100
20599	43 Tc	Kβ3	8
20619	43 Tc	Kβ1	16
21005	43 Tc	Kβ2	4
21020,1	46 Pd	Kα2	53
21177,1	46 Pd	Kα1	100
21634,6	44 Ru	Kβ3	8
21656,8	44 Ru	Kβ1	16
21990,3	47 Ag	Kα2	53
22074	44 Ru	Kβ2	4
22162,9	47 Ag	Kα1	100
22698,9	45 Rh	Kβ3	8
30972,8	55 Cs	Kα1	100
30995,7	52 Te	Kβ1	18
31700,4	52 Te	Kβ2	5
31817,1	56 Ba	Kα2	54
32193,6	56 Ba	Kα1	100
32239,4	53 I	Kβ3	9
32294,7	53 I	Kβ1	18
33034,1	57 La	Kα2	54
33042	53 I	Kβ2	5
33441,8	57 La	Kα1	100
33562	54 Xe	Kβ3	9
33624	54 Xe	Kβ1	18
34278,9	58 Ce	Kα2	55
34415	54 Xe	Kβ2	5
34719,7	58 Ce	Kα1	100
34919,4	55 Cs	Kβ3	9
34986,9	55 Cs	Kβ1	18
35550,2	59 Pr	Kα2	55
35822	55 Cs	Kβ2	6
47037,9	63 Eu	Kβ1	19
47546,7	67 Ho	Kα1	100
48221,1	68 Er	Kα2	56
48256	63 Eu	Kβ2	6
48555	64 Gd	Kβ3	10
48697	64 Gd	Kβ1	20
49127,7	68 Er	Kα1	100
49772,6	69 Tm	Kα2	57
49959	64 Gd	Kβ2	7
50229	65 Tb	Kβ3	10
50382	65 Tb	Kβ1	20
50741,6	69 Tm	Kα1	100
51354,0	70 Yb	Kα2	57
51698	65 Tb	Kβ2	7
51957	66 Dy	Kβ3	10
52119	66 Dy	Kβ1	20
52388,9	70 Yb	Kα1	100
52965,0	71 Lu	Kα2	57
53476	66 Dy	Kβ2	7
66989,5	79 Au	Kα2	59
66990	73 Ta	Kβ2	7
67244,3	74 W	Kβ1	22
68803,7	79 Au	Kα1	100
68895	80 Hg	Kα2	59
68994	75 Re	Kβ3	12
69067	74 W	Kβ2	8
69310	75 Re	Kβ1	22
70819	80 Hg	Kα1	100
70831,9	81 Tl	Kα2	60
71077	76 Os	Kβ3	12
71232	75 Re	Kβ2	8
71413	76 Os	Kβ1	23
72804,2	82 Pb	Kα2	60
72871,5	81 Tl	Kα1	100
73202,7	77 Ir	Kβ3	12
73363	76 Os	Kβ2	8
73560,8	77 Ir	Kβ1	23
74814,8	83 Bi	Kα2	60
89953	90 Th	Kα2	62
93350	90 Th	Kα1	100
94665	92 U	Kα2	62
98439	92 U	Kα1	100
104831	90 Th	Kβ3	12
105609	90 Th	Kβ1	24
108640	90 Th	Kβ2	9
110406	92 U	Kβ3	13
111300	92 U	Kβ1	24
114530	92 U	Kβ2	9
524,9	8 O	Kα1,2	151
556,3	25 Mn	Ll	15
572,8	24 Cr	Lα1,2	111
582,8	24 Cr	Lβ1	79
615,2	26 Fe	Ll	10
637,4	25 Mn	Lα1,2	111
648,8	25 Mn	Lβ1	77
676,8	9 F	Kα1,2	148
677,8	27 Co	Ll	10
705,0	26 Fe	Lα1,2	111
718,5	26 Fe	Lβ1	66
742,7	28 Ni	Ll	9
776,2	27 Co	Lα1,2	111
791,4	27 Co	Lβ1	76
811,1	29 Cu	Ll	8
833	57 La	Mα1	100
848,6	10 Ne	Kα1,2	150
1462	69 Tm	Mα1	100
1480,4	35 Br	Lα1,2	111
1482,4	37 Rb	Ll	5
1486,3	13 Al	Kα2	50
1486,7	13 Al	Kα1	100
1521,4	70 Yb	Mα1	100
1525,9	35 Br	Lβ1	59
1557,4	13 Al	Kβ1	1
1581,3	71 Lu	Mα1	100
1582,2	38 Sr	Ll	5
1586,0	36 Kr	Lα1,2	111
1636,6	36 Kr	Lβ1	57
1644,6	72 Hf	Mα1	100
1685,4	39 Y	Ll	5
1692,6	37 Rb	Lα2	11
1694,1	37 Rb	Lα1	100
1709,6	73 Ta	Mα1	100
1739,4	14 Si	Kα2	50
2367,0	41 Nb	Lβ2,15	3
2376,5	45 Rh	Ll	4
2394,8	42 Mo	Lβ1	53
2420	43 Tc	Lα2	11
2422,6	83 Bi	Mα1	100
2424	43 Tc	Lα1	100
2461,8	41 Nb	Lγ1	2
2464,0	16 S	Kβ1	5
2503,4	46 Pd	Ll	4
2518,3	42 Mo	Lβ2,15	5
2538	43 Tc	Lβ1	54
2554,3	44 Ru	Lα2	11
2558,6	44 Ru	Lα1	100
2620,8	17 Cl	Kα2	50
2622,4	17 Cl	Kα1	100
2623,5	42 Mo	Lγ1	3
2633,7	47 Ag	Ll	4
2674	43 Tc	Lβ2,15	7
2683,2	44 Ru	Lβ1	54
2692,0	45 Rh	Lα2	11
3487,2	49 In	Lβ1	58
3519,6	47 Ag	Lγ1	6
3528,1	48 Cd	Lβ2,15	15
3589,6	19 K	Kβ1,3	11
3595,3	51 Sb	Lα2	11
3604,7	51 Sb	Lα1	100
3636	54 Xe	Ll	4
3662,8	50 Sn	Lβ1	60
3688,1	20 Ca	Kα2	50
3691,7	20 Ca	Kα1	100
3713,8	49 In	Lβ2,15	15
3716,9	48 Cd	Lγ1	6
3758,8	52 Te	Lα2	11
3769,3	52 Te	Lα1	100
3795,0	55 Cs	Ll	4
3843,6	51 Sb	Lβ1	61
3904,9	50 Sn	Lβ2,15	16
3920,8	49 In	Lγ1	6
3926,0	53 I	Lα2	11
4952,2	23 V	Kα1	100
4994,5	62 Sm	Ll	4
5013,5	59 Pr	Lα2	11
5033,7	59 Pr	Lα1	100
5034	54 Xe	Lγ1	8
5042,1	57 La	Lβ1	60
5156,5	56 Ba	Lβ2,15	20
5177,2	63 Eu	Ll	4
5207,7	60 Nd	Lα2	11
5230,4	60 Nd	Lα1	100
5262,2	58 Ce	Lβ1	61
5280,4	55 Cs	Lγ1	8
5362,1	64 Gd	Ll	4
5383,5	57 La	Lβ2,15	21
5405,5	24 Cr	Kα2	50
5408	61 Pm	Lα2	11
5414,7	24 Cr	Kα1	100
5427,3	23 V	Kβ1,3	15
5432	61 Pm	Lα1	100
5488,9	59 Pr	Lβ1	61
6713,2	64 Gd	Lβ1	62
6719,8	67 Ho	Lα1	100
6752,8	71 Lu	Ll	4
6843,2	63 Eu	Lβ2,15	21
6892	61 Pm	Lγ1	10
6905,0	68 Er	Lα2	11
6915,3	27 Co	Kα2	51
6930,3	27 Co	Kα1	100
6948,7	68 Er	Lα1	100
6959,6	72 Hf	Ll	5
6978	65 Tb	Lβ1	61
7058,0	26 Fe	Kβ1,3	17
7102,8	64 Gd	Lβ2,15	21
7133,1	69 Tm	Lα2	11
7173,1	73 Ta	Ll	5
7178,0	62 Sm	Lγ1	10
7179,9	69 Tm	Lα1	100
7247,7	66 Dy	Lβ1	62
7366,7	65 Tb	Lβ2,15	21
8721,0	80 Hg	Ll	5
8747	67 Ho	Lγ1	11
8758,8	70 Yb	Lβ2,15	20
8841,0	76 Os	Lα2	11
8905,3	29 Cu	Kβ1,3	17
8911,7	76 Os	Lα1	100
8953,2	81 Tl	Ll	6
9022,7	72 Hf	Lβ1	67
9048,9	71 Lu	Lβ2	19
9089	68 Er	Lγ1	11
9099,5	77 Ir	Lα2	11
9175,1	77 Ir	Lα1	100
9184,5	82 Pb	Ll	6
9224,8	31 Ga	Kα2	51
9251,7	31 Ga	Kα1	100
9343,1	73 Ta	Lβ1	67
9347,3	72 Hf	Lβ2	20
9361,8	78 Pt	Lα2	11
9420,4	83 Bi	Ll	6
9426	69 Tm	Lγ1	12
11250,5	78 Pt	Lβ2	23
11285,9	74 W	Lγ1	13
11442,3	79 Au	Lβ1	67
11584,7	79 Au	Lβ2	23
11618,3	92 U	Ll	7
11685,4	75 Re	Lγ1	13
11720,3	33 As	Kβ3	6
11726,2	33 As	Kβ1	13
11822,6	80 Hg	Lβ1	67
11864	33 As	Kβ2	1
11877,6	35 Br	Kα2	52
11924,1	80 Hg	Lβ2	24
11924,2	35 Br	Kα1	100
12095,3	76 Os	Lγ1	13
12213,3	81 Tl	Lβ1	67
12271,5	81 Tl	Lβ2	25
12489,6	34 Se	Kβ3	6
12495,9	34 Se	Kβ1	13
12512,6	77 Ir	Lγ1	13
16202,2	90 Th	Lβ1	69
16428,3	92 U	Lβ2	26
16521,0	41 Nb	Kα2	52
16615,1	41 Nb	Kα1	100
16725,8	39 Y	Kβ3	8
16737,8	39 Y	Kβ1	15
17015,4	39 Y	Kβ2	3
17220,0	92 U	Lβ1	61
17374,3	42 Mo	Kα2	52
17479,3	42 Mo	Kα1	100
17654	40 Zr	Kβ3	8
17667,8	40 Zr	Kβ1	15
17970	40 Zr	Kβ2	3
18250,8	43 Tc	Kα2	53
18367,1	43 Tc	Kα1	100
18606,3	41 Nb	Kβ3	8
18622,5	41 Nb	Kβ1	15
18953	41 Nb	Kβ2	3
18982,5	90 Th	Lγ1	16
26359,1	51 Sb	Kα1	100
26643,8	48 Cd	Kβ2	4
27201,7	52 Te	Kα2	54
27237,7	49 In	Kβ3	9
27275,9	49 In	Kβ1	17
27472,3	52 Te	Kα1	100
27860,8	49 In	Kβ2	5
28317,2	53 I	Kα2	54
28444,0	50 Sn	Kβ3	9
28486,0	50 Sn	Kβ1	17
28612,0	53 I	Kα1	100
29109,3	50 Sn	Kβ2	5
29458	54 Xe	Kα2	54
29679,2	51 Sb	Kβ3	9
29725,6	51 Sb	Kβ1	18
29779	54 Xe	Kα1	100
30389,5	51 Sb	Kβ2	5
30625,1	55 Cs	Kα2	54
30944,3	52 Te	Kβ3	9
41542,2	63 Eu	Kα1	100
41773	59 Pr	Kβ2	6
42166,5	60 Nd	Kβ3	10
42271,3	60 Nd	Kβ1	19
42308,9	64 Gd	Kα2	56
42996,2	64 Gd	Kα1	100
43335	60 Nd	Kβ2	6
43713	61 Pm	Kβ3	10
43744,1	65 Tb	Kα2	56
43826	61 Pm	Kβ1	19
44481,6	65 Tb	Kα1	100
44942	61 Pm	Kβ2	6
45207,8	66 Dy	Kα2	56
45289	62 Sm	Kβ3	10
45413	62 Sm	Kβ1	19
45998,4	66 Dy	Kα1	100
46578	62 Sm	Kβ2	6
46699,7	67 Ho	Kα2	56
46903,6	63 Eu	Kβ3	10
59370	70 Yb	Kβ1	21
59717,9	75 Re	Kα2	58
60980	70 Yb	Kβ2	7
61050	71 Lu	Kβ3	11
61140,3	75 Re	Kα1	100
61283	71 Lu	Kβ1	21
61486,7	76 Os	Kα2	58
62970	71 Lu	Kβ2	7
62980	72 Hf	Kβ3	11
63000,5	76 Os	Kα1	100
63234	72 Hf	Kβ1	22
63286,7	77 Ir	Kα2	58
64895,6	77 Ir	Kα1	100
64948,8	73 Ta	Kβ3	11
64980	72 Hf	Kβ2	7
65112	78 Pt	Kα2	58
65223	73 Ta	Kβ1	22
66832	78 Pt	Kα1	100
66951,4	74 W	Kβ3	11
82118	81 Tl	Kβ3	12
82515	80 Hg	Kβ2	8
82576	81 Tl	Kβ1	23
84450	82 Pb	Kβ3	12
84910	81 Tl	Kβ2	8
84936	82 Pb	Kβ1	23
86834	83 Bi	Kβ3	12
87320	82 Pb	Kβ2	8
87343	83 Bi	Kβ1	23
89830	83 Bi	Kβ2	9
1131	63 Eu	Mα1	100
1185	64 Gd	Mα1	100
1188,0	32 Ge	Lα1,2	111
1204,4	34 Se	Ll	6
1218,5	32 Ge	Lβ1	60
1240	65 Tb	Mα1	100
1253,6	12 Mg	Kα1,2	150
1282,0	33 As	Lα1,2	111
1293	66 Dy	Mα1	100
1293,5	35 Br	Ll	5
1317,0	33 As	Lβ1	60
1348	67 Ho	Mα1	100
1379,1	34 Se	Lα1,2	111
1386	36 Kr	Ll	5
1406	68 Er	Mα1	100
1419,2	34 Se	Lβ1	59
2039,9	40 Zr	Lα2	11
2042,4	40 Zr	Lα1	100
2050,5	78 Pt	Mα1	100
2122	43 Tc	Ll	5
2122,9	79 Au	Mα1	100
2124,4	40 Zr	Lβ1	54
2139,1	15 P	Kβ1	3
2163,0	41 Nb	Lα2	11
2165,9	41 Nb	Lα1	100
2195,3	80 Hg	Mα1	100
2219,4	40 Zr	Lβ2,15	1
2252,8	44 Ru	Ll	4
2257,4	41 Nb	Lβ1	52
2270,6	81 Tl	Mα1	100
2289,8	42 Mo	Lα2	11
2293,2	42 Mo	Lα1	100
2302,7	40 Zr	Lγ1	2
2306,6	16 S	Kα2	50
2307,8	16 S	Kα1	100
2345,5	82 Pb	Mα1	100
3143,8	45 Rh	Lγ1	5
3150,9	47 Ag	Lβ1	56
3170,8	92 U	Mα1	100
3171,8	46 Pd	Lβ2,15	12
3188,6	51 Sb	Ll	4
3190,5	18 Ar	Kβ1,3	10
3279,3	49 In	Lα2	11
3286,9	49 In	Lα1	100
3311,1	19 K	Kα2	50
3313,8	19 K	Kα1	100
3316,6	48 Cd	Lβ1	58
3328,7	46 Pd	Lγ1	6
3335,6	52 Te	Ll	4
3347,8	47 Ag	Lβ2,15	13
3435,4	50 Sn	Lα2	11
3444,0	50 Sn	Lα1	100
3485,0	53 I	Ll	4
4453,2	59 Pr	Ll	4
4460,5	21 Sc	Kβ1,3	15
4466,3	56 Ba	Lα1	100
4504,9	22 Ti	Kα2	50
4507,5	53 I	Lβ2,15	19
4510,8	22 Ti	Kα1	100
4570,9	52 Te	Lγ1	8
4619,8	55 Cs	Lβ1	61
4633,0	60 Nd	Ll	4
4634,2	57 La	Lα2	11
4651,0	57 La	Lα1	100
4714	54 Xe	Lβ2,15	20
4800,9	53 I	Lγ1	8
4809	61 Pm	Ll	4
4823,0	58 Ce	Lα2	11
4827,5	56 Ba	Lβ1	60
4840,2	58 Ce	Lα1	100
4931,8	22 Ti	Kβ1,3	15
4935,9	55 Cs	Lβ2,15	20
4944,6	23 V	Kα2	50
6152	68 Er	Ll	4
6205,1	62 Sm	Lβ1	61
6238,0	65 Tb	Lα2	11
6272,8	65 Tb	Lα1	100
6322,1	59 Pr	Lγ1	9
6339	61 Pm	Lβ2	21
6341,9	69 Tm	Ll	4
6390,8	26 Fe	Kα2	50
6403,8	26 Fe	Kα1	100
6456,4	63 Eu	Lβ1	62
6457,7	66 Dy	Lα2	11
6490,4	25 Mn	Kβ1,3	17
6495,2	66 Dy	Lα1	100
6545,5	70 Yb	Ll	4
6587,0	62 Sm	Lβ2,15	21
6602,1	60 Nd	Lγ1	10
6679,5	67 Ho	Lα2	11
8045,8	77 Ir	Ll	5
8047,8	29 Cu	Kα1	100
8087,9	73 Ta	Lα2	11
8101	69 Tm	Lβ1	64
8102	65 Tb	Lγ1	11
8146,1	73 Ta	Lα1	100
8189,0	68 Er	Lβ2,15	20
8264,7	28 Ni	Kβ1,3	17
8268	78 Pt	Ll	5
8335,2	74 W	Lα2	11
8397,6	74 W	Lα1	100
8401,8	70 Yb	Lβ1	65
8418,8	66 Dy	Lγ1	11
8468	69 Tm	Lβ2,15	20
8493,9	79 Au	Ll	5
8586,2	75 Re	Lα2	11
8615,8	30 Zn	Kα2	51
8638,9	30 Zn	Kα1	100
8652,5	75 Re	Lα1	100
8709,0	71 Lu	Lβ1	66
10449,5	82 Pb	Lα2	11
10508,0	33 As	Kα2	51
10515,8	72 Hf	Lγ1	12
10543,7	33 As	Kα1	100
10551,5	82 Pb	Lα1	100
10598,5	76 Os	Lβ2	22
10708,3	77 Ir	Lβ1	66
10730,9	83 Bi	Lα2	11
10838,8	83 Bi	Lα1	100
10895,2	73 Ta	Lγ1	12
10920,3	77 Ir	Lβ2	22
10978,0	32 Ge	Kβ3	6
10982,1	32 Ge	Kβ1	60
11070,7	78 Pt	Lβ1	67
11118,6	90 Th	Ll	6
11181,4	34 Se	Kα2	52
11222,4	34 Se	Kα1	100
14097,9	38 Sr	Kα2	52
14104	36 Kr	Kβ3	7
14112	36 Kr	Kβ1	14
14165,0	38 Sr	Kα1	100
14291,5	81 Tl	Lγ1	14
14315	36 Kr	Kβ2	2
14764,4	82 Pb	Lγ1	14
14882,9	39 Y	Kα2	52
14951,7	37 Rb	Kβ3	7
14958,4	39 Y	Kα1	100
14961,3	37 Rb	Kβ1	14
15185	37 Rb	Kβ2	2
15247,7	83 Bi	Lγ1	14
15623,7	90 Th	Lβ2	26
15690,9	40 Zr	Kα2	52
15775,1	40 Zr	Kα1	100
15824,9	38 Sr	Kβ3	7
15835,7	38 Sr	Kβ1	14
16084,6	38 Sr	Kβ2	3
22723,6	45 Rh	Kβ1	16
22984,1	48 Cd	Kα2	53
23172,8	45 Rh	Kβ2	4
23173,6	48 Cd	Kα1	100
23791,1	46 Pd	Kβ3	8
23818,7	46 Pd	Kβ1	16
24002,0	49 In	Kα2	53
24209,7	49 In	Kα1	100
24299,1	46 Pd	Kβ2	4
24911,5	47 Ag	Kβ3	9
24942,4	47 Ag	Kβ1	16
25044,0	50 Sn	Kα2	53
25271,3	50 Sn	Kα1	100
25456,4	47 Ag	Kβ2	4
26061,2	48 Cd	Kβ3	9
26095,5	48 Cd	Kβ1	17
26110,8	51 Sb	Kα2	54
36026,3	59 Pr	Kα1	100
36304,0	56 Ba	Kβ3	10
36378,2	56 Ba	Kβ1	18
36847,4	60 Nd	Kα2	55
37257	56 Ba	Kβ2	6
37361,0	60 Nd	Kα1	100
37720,2	57 La	Kβ3	10
37801,0	57 La	Kβ1	19
38171,2	61 Pm	Kα2	55
38724,7	61 Pm	Kα1	100
38729,9	57 La	Kβ2	6
39170,1	58 Ce	Kβ3	10
39257,3	58 Ce	Kβ1	19
39522,4	62 Sm	Kα2	55
40118,1	62 Sm	Kα1	100
40233	58 Ce	Kβ2	6
40652,9	59 Pr	Kβ3	10
40748,2	59 Pr	Kβ1	19
40901,9	63 Eu	Kα2	56
53711	67 Ho	Kβ3	11
53877	67 Ho	Kβ1	20
54069,8	71 Lu	Kα1	100
54611,4	72 Hf	Kα2	57
55293	67 Ho	Kβ2	7
55494	68 Er	Kβ3	11
55681	68 Er	Kβ1	21
55790,2	72 Hf	Kα1	100
56277	73 Ta	Kα2	57
57210	68 Er	Kβ2	7
57304	69 Tm	Kβ3	11
57517	69 Tm	Kβ1	21
57532	73 Ta	Kα1	100
57981,7	74 W	Kα2	58
59090	69 Tm	Kβ2	7
59140	70 Yb	Kβ3	11
59318,2	74 W	Kα1	100
74969,4	82 Pb	Kα1	100
75368	78 Pt	Kβ3	12
75575	77 Ir	Kβ2	8
75748	78 Pt	Kβ1	23
77107,9	83 Bi	Kα1	100
77580	79 Au	Kβ3	12
77850	78 Pt	Kβ2	8
77984	79 Au	Kβ1	23
79822	80 Hg	Kβ3	12
80150	79 Au	Kβ2	8
80253	80 Hg	Kβ1	23